------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Productnaam:  PL 817 PU FINISH ZIJDEGLANS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omschrijving

Glanzende polyurethaanlak 2K met een zeer hoge vul-dekkracht. Uitstekend bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden.

Toepassing

Bij uitstek geschikt voor toepassing op chemische plants, offshore platforms, raffinaderijen, containers, chassis etc.

Als afwerklaag over epoxy- of polyurethaangrondlagen, waar zeer duurzame buitenbestendige bescherming is vereist.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon en droog zijn. In de meeste gevallen betreft het nieuwe epoxy- of polyurethaan grondlagen. Wegnemen van stof is dan voldoende. Bij verouderde en of beschadigde lagen eventueel roest verwijderen en bijplekken met een roestwerende grondverf. Voordat met roterend gereedschap wordt ontroest, eerst olie en vet verwijderen.

Applicatiegegevens:

Mengverhouding		                  4 :  1    993 MS

3 :  1    992

Menginstructies			: basis component en verharder intensief mengen met

behulp van een mechanische menger. De temperatuur

van het gemengde product dient minimaal 10(C te bedragen.

Potlife				: bij 20(C ca. 2-4 uur

Applicatieomstandigheden

De minimum temperatuur voor het verkrijgen van een goede droging en doorharding dient minimaal 10(C. te bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3(C. boven het dauwpunt liggen. Gedurende de applicatie en droging moet goed geventileerd worden om oplosmiddeldampen te verwijderen. Dit is nodig om een goede droging te realiseren en van belang voor de gezondheid van de verwerkers.

Applicatiemethoden

Bij voorkeur door middel van airless spuiten of met de luchtspuit.

Bij kwastverwerking moet rekening gehouden worden met een ander laagdiktebereik en mogelijk een minder goede vloeiing.Tijdens de droging en doorharding van het product is het van belang dat de relatieve vochtigheid beneden 80% blijft.Tevens dient elk contact met vocht tijdens de droging en doorhardingsperiode te worden vermeden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Productnaam:	PL 817 PU FINISH ZIJDEGLANS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verdunning

Voor spuitverwerking (lucht-airless) PL083 Verdunning

Verdunningspercentage

luchtspuit				±20% volume

airless					0-10% volume

Spuitopening

luchtspuit				1.3 - 1.7 mm

airless					0.015-0.018 inch

Aantal lagen

kwast/rol				              n.v.t.

luchtspuit				3-4

airless					1-2

Uitdamptijd (spuit)			10 min.(20(C)

Droge laagdikte (micron)

luchtspuit				50μm

airless					60μm

Droogtijden luchtspuit bij 20(C

stofdroog				20 min.

greepvast				45 min.

doorgehard				12 - 16 uur

Optimale doorharding (krasvast) bij alle PU Laktypes 7-10 dagen afhankelijk van omgevingstemperatuur.

Theoretisch rendement		               10-12 m² per kg/lt.

Reiniging gereedschap

Direct na applicatie met Spoelthinner D.

Verpakking:                                                          5 lt.